ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

AcrDTM S202

1К акриловое покрытие прямого нанесения на металл

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип продукта | 1К акриловое |
| --- | --- |
| Объёмная доля сухого остатка | 35 |
| VOC | ≤420 г/л |
| Цвет | Стандартный / RAL по запросу |
| Блеск | Матовый, 5-20 GU при 60° |
| Рекомендуемая толщина сухой плёнки (DFT) | 40-50 мкм |
| Теоретический расход | 8,8 / 7 м²/л |
| Срок хранения | 12 месяцев |

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Jinlang AcrDTM S202 - однокомпонентное быстросохнущее акриловое DTM-покрытие для стальных конструкций. Оно предназначено для быстрого нанесения и лёгкой защитной эксплуатации.

◆ Быстрое высыхание «на отлип» за 30 минут

◆ Прямое нанесение на металл

◆ Покрытие, удобное в обслуживании

ДАННЫЕ О ПРОДУКТЕ

| Объёмная доля сухого остатка | 35 |
| --- | --- |
| VOC | ≤420 г/л |
| Цвет | Стандартный / RAL по запросу |
| Блеск | Матовый, 5-20 GU при 60° |
| Рекомендуемая толщина сухой плёнки (DFT) | 40-50 мкм |
| Расчётная толщина мокрой плёнки (WFT) | 114-143 мкм |
| Теоретический расход | 8,8 / 7 м²/л |
| Твёрдость | ≥B |
| Ударопрочность | ≥40 |
| Адгезия | ≤Grade 1 |
| Гибкость | ≤1 |
| Степень перетира | ≤40 |
| Фасовка | 4 л / 20 л / 200 л |
| Срок хранения | 12 месяцев |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Акриловое DTM / быстросохнущее покрытие для стали: для прямого нанесения на сталь, минимум St3, предпочтительно Sa2.

Удалить масло, соли, пыль, рыхлую ржавчину и окалину.

Для старого покрытия подтвердить совместимость и выполнить абразивную обработку для улучшения адгезии.

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Разбавитель | AcrThi 10 |
| --- | --- |
| Типичное разбавление | 10-20% |
| Методы нанесения | Распыление / кисть / валик |
| Температура нанесения | 10-30°C |
| Относительная влажность | ≤80% |
| Срок хранения | 12 месяцев |

ВЫСЫХАНИЕ И ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ

| Высыхание «на отлип» | ≤0,5 |
| --- | --- |
| Полное высыхание | 8-24 ч, зависит от продукта |
| Полное отверждение | 7 дней |

ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Используйте защитные перчатки и средства защиты глаз. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения.

Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого пламени.

Только для профессионального промышленного применения.