ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
AcrDTM S202
1К акриловое покрытие прямого нанесения на металл
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Тип продукта
	1К акриловое

	Объёмная доля сухого остатка
	35

	VOC
	≤420 г/л

	Цвет
	Стандартный / RAL по запросу

	Блеск
	Матовый, 5-20 GU при 60°

	Рекомендуемая толщина сухой плёнки (DFT)
	40-50 мкм

	Теоретический расход
	8,8 / 7 м²/л

	Срок хранения
	12 месяцев



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Jinlang AcrDTM S202 - однокомпонентное быстросохнущее акриловое DTM-покрытие для стальных конструкций. Оно предназначено для быстрого нанесения и лёгкой защитной эксплуатации.
◆ Быстрое высыхание «на отлип» за 30 минут
◆ Прямое нанесение на металл
◆ Покрытие, удобное в обслуживании
ДАННЫЕ О ПРОДУКТЕ
	Объёмная доля сухого остатка
	35

	VOC
	≤420 г/л

	Цвет
	Стандартный / RAL по запросу

	Блеск
	Матовый, 5-20 GU при 60°

	Рекомендуемая толщина сухой плёнки (DFT)
	40-50 мкм

	Расчётная толщина мокрой плёнки (WFT)
	114-143 мкм

	Теоретический расход
	8,8 / 7 м²/л

	Твёрдость
	≥B

	Ударопрочность
	≥40

	Адгезия
	≤Grade 1

	Гибкость
	≤1

	Степень перетира
	≤40

	Фасовка
	4 л / 20 л / 200 л

	Срок хранения
	12 месяцев





ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Акриловое DTM / быстросохнущее покрытие для стали: для прямого нанесения на сталь, минимум St3, предпочтительно Sa2.
Удалить масло, соли, пыль, рыхлую ржавчину и окалину.
Для старого покрытия подтвердить совместимость и выполнить абразивную обработку для улучшения адгезии.
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ
	Разбавитель
	AcrThi 10

	Типичное разбавление
	10-20%

	Методы нанесения
	Распыление / кисть / валик

	Температура нанесения
	10-30°C

	Относительная влажность
	≤80%

	Срок хранения
	12 месяцев



ВЫСЫХАНИЕ И ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ
	Высыхание «на отлип»
	≤0,5

	Полное высыхание
	8-24 ч, зависит от продукта

	Полное отверждение
	7 дней



ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Используйте защитные перчатки и средства защиты глаз. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения.
Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого пламени.
Только для профессионального промышленного применения.
