ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

AcrShld S206

1К акриловое финишное покрытие

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

—

| Тип продукта | 1К акрил |
| --- | --- |
| Сухой остаток по объему | 50 |
| VOC | ≤420 г/л |
| Цвет | Стандартный / RAL по запросу |
| Глянец | Высокий глянец ≥85 GU при 60° |
| Рекомендуемая DFT | 30-50 мкм |
| Теоретический расход | 16,7 / 10 м²/л |
| Срок хранения | 12 месяцев |

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

—

Jinlang AcrShld S206 - однокомпонентное быстросохнущее акриловое финишное покрытие с высокоглянцевой поверхностью. Оно обеспечивает быструю обработку и чистый декоративный глянец для стальных конструкций.

◆ Высыхание на отлип за 30 минут

◆ Высокоглянцевое качество поверхности

◆ Легкое нанесение распылением

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

—

| Сухой остаток по объему | 50 |
| --- | --- |
| VOC | ≤420 г/л |
| Цвет | Стандартный / RAL по запросу |
| Глянец | Высокий глянец ≥85 GU при 60° |
| Рекомендуемая DFT | 30-50 мкм |
| Расчетная WFT | 60-100 мкм |
| Теоретический расход | 16,7 / 10 м²/л |
| Твердость | ≥B |
| Ударопрочность | ≥40 |
| Адгезия | ≤Класс 1 |
| Гибкость | ≤1 |
| Степень перетира | ≤40 |
| Размер упаковки | 4 л / 20 л / 200 л |
| Срок хранения | 12 месяцев |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

—

Быстросохнущее акриловое финишное покрытие: наносить на чистый, сухой и совместимый грунт или прочное старое покрытие.

Удалить масло, соли, пыль, меление и отслаивающееся покрытие.

Старые глянцевые поверхности перед повторным нанесением следует зашлифовать.

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ

—

| Разбавитель | AcrThi 10 |
| --- | --- |
| Типичное разбавление | 10-20% |
| Методы нанесения | Распыление / кисть / валик |
| Температура нанесения | 10-30°C |
| Относительная влажность | ≤80% |
| Срок хранения | 12 месяцев |

СУШКА И ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ

—

| Высыхание на отлип | ≤0,5 ч |
| --- | --- |
| Полное высыхание | 8-24 ч, зависит от продукта |
| Полное отверждение | 7 дней |

ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

—

Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз. Обеспечить достаточную вентиляцию во время нанесения.

Беречь от источников тепла, искр и открытого пламени.

Только для общего промышленного применения.