JINLANG CHEMICAL
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
AcrShld S206
1К акриловое финишное покрытие
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
—
	Тип продукта
	1К акрил

	Сухой остаток по объему
	50

	VOC
	≤420 г/л

	Цвет
	Стандартный / RAL по запросу

	Глянец
	Высокий глянец ≥85 GU при 60°

	Рекомендуемая DFT
	30-50 мкм

	Теоретический расход
	16,7 / 10 м²/л

	Срок хранения
	12 месяцев



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
—
Jinlang AcrShld S206 - однокомпонентное быстросохнущее акриловое финишное покрытие с высокоглянцевой поверхностью. Оно обеспечивает быструю обработку и чистый декоративный глянец для стальных конструкций.
◆ Высыхание на отлип за 30 минут
◆ Высокоглянцевое качество поверхности
◆ Легкое нанесение распылением
ДАННЫЕ ПРОДУКТА
—
	Сухой остаток по объему
	50

	VOC
	≤420 г/л

	Цвет
	Стандартный / RAL по запросу

	Глянец
	Высокий глянец ≥85 GU при 60°

	Рекомендуемая DFT
	30-50 мкм

	Расчетная WFT
	60-100 мкм

	Теоретический расход
	16,7 / 10 м²/л

	Твердость
	≥B

	Ударопрочность
	≥40

	Адгезия
	≤Класс 1

	Гибкость
	≤1

	Степень перетира
	≤40

	Размер упаковки
	4 л / 20 л / 200 л

	Срок хранения
	12 месяцев



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
—
Быстросохнущее акриловое финишное покрытие: наносить на чистый, сухой и совместимый грунт или прочное старое покрытие.
Удалить масло, соли, пыль, меление и отслаивающееся покрытие.
Старые глянцевые поверхности перед повторным нанесением следует зашлифовать.

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ
—
	Разбавитель
	AcrThi 10

	Типичное разбавление
	10-20%

	Методы нанесения
	Распыление / кисть / валик

	Температура нанесения
	10-30°C

	Относительная влажность
	≤80%

	Срок хранения
	12 месяцев



СУШКА И ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ
—
	Высыхание на отлип
	≤0,5 ч

	Полное высыхание
	8-24 ч, зависит от продукта

	Полное отверждение
	7 дней



ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
—
Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз. Обеспечить достаточную вентиляцию во время нанесения.
Беречь от источников тепла, искр и открытого пламени.
Только для общего промышленного применения.
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