ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

AcUrShld D213

2К алифатическое акрил-полиуретановое финишное покрытие для наружной атмосферостойкой защиты

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

—

| Тип продукта | 2К акрил-полиуретан |
| --- | --- |
| Соотношение смешивания | 5:1 |
| Сухой остаток по объему | 45 |
| VOC | ≤420 г/л |
| Цвет | Стандартный / RAL по запросу |
| Глянец | Глянец ≥80 GU при 60° |
| Рекомендуемая DFT | 30-50 мкм |
| Теоретический расход | 15 / 9 м²/л |
| Жизнеспособность смеси | >3 ч |
| Срок хранения | 12 месяцев |

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

—

Jinlang AcUrShld D213 - двухкомпонентное премиальное акрил-полиуретановое финишное покрытие для требовательных наружных систем. Обеспечивает высокую атмосферостойкость, сохранение глянца и стабильность цвета.

◆ Повышенная атмосферостойкость

◆ Высокое сохранение глянца

◆ Отличная стабильность цвета

◆ Премиальный наружный глянец

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

—

| Соотношение смешивания | 5:1 |
| --- | --- |
| Сухой остаток по объему | 45 |
| VOC | ≤420 г/л |
| Цвет | Стандартный / RAL по запросу |
| Глянец | Глянец ≥80 GU при 60° |
| Рекомендуемая DFT | 30-50 мкм |
| Расчетная WFT | 67-111 мкм |
| Теоретический расход | 15 / 9 м²/л |
| Твердость | ≥H |
| Ударопрочность | ≥50 |
| Адгезия | ≤Класс 1 |
| Гибкость | ≤1 |
| Жизнеспособность смеси | >3 ч |
| Размер упаковки | 4 л / 20 л; 2К продукты поставляются комплектами A+B |
| Срок хранения | 12 месяцев |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

—

Премиальное атмосферостойкое полиуретановое финишное покрытие: наносить на чистый, сухой, отвержденный и совместимый эпоксидный / полиуретановый грунт или промежуточную систему.

Старые, мелящие или глянцевые поверхности необходимо зашлифовать.

Ржавые или поврежденные участки сначала необходимо восстановить подходящим грунтом.

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ

—

| Разбавитель | AcrThi 10 |
| --- | --- |
| Типичное разбавление | 10-20% |
| Методы нанесения | Преимущественно распыление |
| Температура нанесения | 5-35°C |
| Относительная влажность | <85% |
| Срок хранения | 12 месяцев |

СУШКА И ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ

—

| Высыхание на отлип | ≤0,5 ч |
| --- | --- |
| Полное высыхание | 8-24 ч, зависит от продукта |
| Полное отверждение | 7 дней |

ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

—

Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз. Обеспечить достаточную вентиляцию во время нанесения.

Беречь от источников тепла, искр и открытого пламени.

Только для профессионального промышленного применения.

Тщательно смешать компонент A и компонент B перед применением.

Наносить в пределах времени жизнеспособности смеси.

Наносить поверх совместимого грунта. AcUrShld D213 является финишным покрытием и не подходит в качестве грунта.