ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

AlkPri S11

1К алкидный антикоррозионный грунт для защиты стали

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

—

| Тип продукта | 1К алкид |
| --- | --- |
| Сухой остаток по объему | 25 |
| VOC | ≤420 г/л |
| Цвет | Стандартный / RAL по запросу |
| Рекомендуемая DFT | 50-60 мкм |
| Теоретический расход | 5 / 4,2 м²/л |
| Срок хранения | 12 месяцев |

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

—

Jinlang AlkPri S11 - однокомпонентный алкидный антикоррозионный грунт для легкой защиты стали. Обеспечивает простое нанесение и надежную адгезию на правильно подготовленной стали.

◆ Простое нанесение

◆ Отличная адгезия

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

—

| Сухой остаток по объему | 25 |
| --- | --- |
| VOC | ≤420 г/л |
| Цвет | Стандартный / RAL по запросу |
| Рекомендуемая DFT | 50-60 мкм |
| Расчетная WFT | 200-240 мкм |
| Теоретический расход | 5 / 4,2 м²/л |
| Твердость | ≥B |
| Ударопрочность | ≥40 |
| Адгезия | ≤Класс 1 |
| Гибкость | ≤3 |
| Степень перетира | ≤60 |
| Размер упаковки | 4 л / 20 л / 200 л |
| Срок хранения | 12 месяцев |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

—

Для легкого грунтования голой стали: минимум St2/St3 для ремонтных работ C2; для более длительного срока службы рекомендуется абразивоструйная очистка до Sa2-Sa2½.

Удалить масло, соли, пыль, рыхлую ржавчину, окалину и сварочные остатки.

Основание должно быть сухим, а температура стали - минимум на 3°C выше точки росы.

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ

—

| Разбавитель | AlkThi 10 |
| --- | --- |
| Типичное разбавление | 10-20% |
| Методы нанесения | Кисть / валик / обычное распыление |
| Температура нанесения | 10-30°C |
| Относительная влажность | ≤80% |
| Срок хранения | 12 месяцев |

СУШКА И ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ

—

| Высыхание на отлип | ≤2 ч |
| --- | --- |
| Полное высыхание | 8-24 ч, зависит от продукта |
| Полное отверждение | 7 дней |

ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

—

Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз. Обеспечить достаточную вентиляцию во время нанесения.

Беречь от источников тепла, искр и открытого пламени.

Только для общего промышленного применения.