JINLANG CHEMICAL
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
AlkPri S11
1К алкидный антикоррозионный грунт для защиты стали
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
—
	Тип продукта
	1К алкид

	Сухой остаток по объему
	25

	VOC
	≤420 г/л

	Цвет
	Стандартный / RAL по запросу

	Рекомендуемая DFT
	50-60 мкм

	Теоретический расход
	5 / 4,2 м²/л

	Срок хранения
	12 месяцев



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
—
Jinlang AlkPri S11 - однокомпонентный алкидный антикоррозионный грунт для легкой защиты стали. Обеспечивает простое нанесение и надежную адгезию на правильно подготовленной стали.
◆ Простое нанесение
◆ Отличная адгезия
ДАННЫЕ ПРОДУКТА
—
	Сухой остаток по объему
	25

	VOC
	≤420 г/л

	Цвет
	Стандартный / RAL по запросу

	Рекомендуемая DFT
	50-60 мкм

	Расчетная WFT
	200-240 мкм

	Теоретический расход
	5 / 4,2 м²/л

	Твердость
	≥B

	Ударопрочность
	≥40

	Адгезия
	≤Класс 1

	Гибкость
	≤3

	Степень перетира
	≤60

	Размер упаковки
	4 л / 20 л / 200 л

	Срок хранения
	12 месяцев



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
—
Для легкого грунтования голой стали: минимум St2/St3 для ремонтных работ C2; для более длительного срока службы рекомендуется абразивоструйная очистка до Sa2-Sa2½.
Удалить масло, соли, пыль, рыхлую ржавчину, окалину и сварочные остатки.
Основание должно быть сухим, а температура стали - минимум на 3°C выше точки росы.



ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ
—
	Разбавитель
	AlkThi 10

	Типичное разбавление
	10-20%

	Методы нанесения
	Кисть / валик / обычное распыление

	Температура нанесения
	10-30°C

	Относительная влажность
	≤80%

	Срок хранения
	12 месяцев



СУШКА И ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ
—
	Высыхание на отлип
	≤2 ч

	Полное высыхание
	8-24 ч, зависит от продукта

	Полное отверждение
	7 дней



ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
—
Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз. Обеспечить достаточную вентиляцию во время нанесения.
Беречь от источников тепла, искр и открытого пламени.
Только для общего промышленного применения.
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