JINLANG CHEMICAL
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
AlkShld S112
1К алифатическое акрил-полиуретановое финишное покрытие для наружной атмосферостойкой защиты
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
—
	Тип продукта
	1К алкид

	Сухой остаток по объему
	40

	VOC
	≤420 г/л

	Цвет
	Стандартный / RAL по запросу

	Глянец
	Глянец ≥80 GU при 60°

	Рекомендуемая DFT
	50-60 мкм

	Теоретический расход
	8 / 6,7 м²/л

	Срок хранения
	12 месяцев



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
—
Jinlang AlkShld S112 - однокомпонентное модифицированное алкидное финишное покрытие для обычных стальных конструкций. Обеспечивает экономичный декоративный и защитный глянец поверх подходящих грунтов.
◆ Легкое нанесение
◆ Хорошая адгезия
ДАННЫЕ ПРОДУКТА
—
	Сухой остаток по объему
	40

	VOC
	≤420 г/л

	Цвет
	Стандартный / RAL по запросу

	Глянец
	Глянец ≥80 GU при 60°

	Рекомендуемая DFT
	50-60 мкм

	Расчетная WFT
	125-150 мкм

	Теоретический расход
	8 / 6,7 м²/л

	Твердость
	≥B

	Ударопрочность
	≥40

	Адгезия
	≤Класс 1

	Гибкость
	≤2

	Степень перетира
	≤50

	Размер упаковки
	4 л / 20 л / 200 л

	Срок хранения
	12 месяцев



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
—
Алкидное финишное покрытие: наносить на чистый, сухой и прочный алкидный грунт или совместимое старое покрытие.
При нанесении непосредственно на сталь требуется минимум St3.
Удалить масло, соли, пыль, рыхлую ржавчину, окалину и плохо держащееся старое покрытие.


ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ
—
	Разбавитель
	AlkThi 10

	Типичное разбавление
	10-20%

	Методы нанесения
	Кисть / валик / распыление

	Температура нанесения
	10-30°C

	Относительная влажность
	≤80%

	Срок хранения
	12 месяцев



СУШКА И ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ
—
	Высыхание на отлип
	≤2 ч

	Полное высыхание
	8-24 ч, зависит от продукта

	Полное отверждение
	7 дней



ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
—
Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз. Обеспечить достаточную вентиляцию во время нанесения.
Беречь от источников тепла, искр и открытого пламени.
Только для общего промышленного применения.
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