ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

AlkShld S112

1К алифатическое акрил-полиуретановое финишное покрытие для наружной атмосферостойкой защиты

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

—

| Тип продукта | 1К алкид |
| --- | --- |
| Сухой остаток по объему | 40 |
| VOC | ≤420 г/л |
| Цвет | Стандартный / RAL по запросу |
| Глянец | Глянец ≥80 GU при 60° |
| Рекомендуемая DFT | 50-60 мкм |
| Теоретический расход | 8 / 6,7 м²/л |
| Срок хранения | 12 месяцев |

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

—

Jinlang AlkShld S112 - однокомпонентное модифицированное алкидное финишное покрытие для обычных стальных конструкций. Обеспечивает экономичный декоративный и защитный глянец поверх подходящих грунтов.

◆ Легкое нанесение

◆ Хорошая адгезия

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

—

| Сухой остаток по объему | 40 |
| --- | --- |
| VOC | ≤420 г/л |
| Цвет | Стандартный / RAL по запросу |
| Глянец | Глянец ≥80 GU при 60° |
| Рекомендуемая DFT | 50-60 мкм |
| Расчетная WFT | 125-150 мкм |
| Теоретический расход | 8 / 6,7 м²/л |
| Твердость | ≥B |
| Ударопрочность | ≥40 |
| Адгезия | ≤Класс 1 |
| Гибкость | ≤2 |
| Степень перетира | ≤50 |
| Размер упаковки | 4 л / 20 л / 200 л |
| Срок хранения | 12 месяцев |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

—

Алкидное финишное покрытие: наносить на чистый, сухой и прочный алкидный грунт или совместимое старое покрытие.

При нанесении непосредственно на сталь требуется минимум St3.

Удалить масло, соли, пыль, рыхлую ржавчину, окалину и плохо держащееся старое покрытие.

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ

—

| Разбавитель | AlkThi 10 |
| --- | --- |
| Типичное разбавление | 10-20% |
| Методы нанесения | Кисть / валик / распыление |
| Температура нанесения | 10-30°C |
| Относительная влажность | ≤80% |
| Срок хранения | 12 месяцев |

СУШКА И ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ

—

| Высыхание на отлип | ≤2 ч |
| --- | --- |
| Полное высыхание | 8-24 ч, зависит от продукта |
| Полное отверждение | 7 дней |

ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

—

Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз. Обеспечить достаточную вентиляцию во время нанесения.

Беречь от источников тепла, искр и открытого пламени.

Только для общего промышленного применения.