ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

APuH

Алифатический полиизоцианатный отвердитель

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип продукта | Алифатический полиизоцианат на основе HDI |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ | 74-76% |
| Содержание NCO-групп | 16,0-17,0% |
| Вязкость при 25 °C | 50-150 мПа·с |
| Свободный мономер HDI | ≤0,2% |
| Растворитель | н-Бутилацетат (BA) |

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Jinlang APuH - растворный алифатический полиизоцианатный отвердитель на основе HDI для двухкомпонентных полиуретановых покрытий. Предназначен для гидроксилсодержащих акриловых смол и полиэфирных полиолов, когда требуется высокая стойкость покрытия при наружной эксплуатации.

Отличная атмосферостойкость, сохранение цвета и блеска.

Хорошая химическая и механическая стойкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветной до бледно-жёлтой |
| --- | --- |
| Цветность, APHA / Pt-Co | ≤40 |
| Массовая доля нелетучих веществ | 74-76% |
| Содержание NCO-групп | 16,0-17,0% |
| Вязкость при 25 °C | 50-150 мПа·с |
| Плотность при 25 °C | 1,05 ± 0,02 г/см³ |
| Свободный мономер HDI | ≤0,2% |
| Эквивалентная масса по NCO | Около 256 г/экв. |
| Температура вспышки | Около 46 °C |
| Растворитель | н-Бутилацетат (BA) |

| Растворимость в воде | Не растворяется; реагирует с водой |
| --- | --- |

СОВМЕСТИМОСТЬ И РАЗБАВЛЕНИЕ

| Параметр | Требование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Совместимые связующие | Гидроксилсодержащие акриловые смолы | Полиэфирные полиолы и подходящие гидроксилсодержащие смолы |
| Совместимые растворители | BA / EA / PMA / MEK / MIBK | Ксилол / толуол / Solvent Naphtha 100 |
| Требования к растворителю | Сухие растворители для ПУ; вода ≤0,05% | Не применять спирты, амины и материалы с активным водородом |

ДАННЫЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И РЕЦЕПТУРЕ

| Основа расчёта смеси | Стехиометрическое соотношение NCO/OH |
| --- | --- |
| Рекомендуемое соотношение NCO/OH | 1,0-1,1 : 1 |
| Дозировка отвердителя | Рассчитывается по гидроксильному числу смолы и содержанию NCO в APuH |
| Способ введения | Добавить APuH в базовый компонент и тщательно перемешать |
| Разбавление | При необходимости использовать совместимый сухой растворитель для ПУ |

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

| Категория | Условие | Значение |
| --- | --- | --- |
| Хранение | Рекомендуемая температура | 0-30 °C |
| Срок хранения | В оригинальной герметично закрытой таре | 12 месяцев |

ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

APuH чувствителен к влаге и реагирует с водой, спиртами, аминами и другими соединениями с активным водородом. Содержит изоцианаты. Не вдыхать пары и аэрозоль; избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать подходящие средства индивидуальной защиты и обеспечить достаточную вентиляцию.

Хранить тару плотно закрытой в прохладном сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла и воспламенения. Перед применением ознакомиться с паспортом безопасности (SDS).