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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
APuH
Алифатический полиизоцианатный отвердитель
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Тип продукта
	Алифатический полиизоцианат на основе HDI

	Массовая доля нелетучих веществ
	74-76%

	Содержание NCO-групп
	16,0-17,0%

	Вязкость при 25 °C
	50-150 мПа·с

	Свободный мономер HDI
	≤0,2%

	Растворитель
	н-Бутилацетат (BA)


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Jinlang APuH - растворный алифатический полиизоцианатный отвердитель на основе HDI для двухкомпонентных полиуретановых покрытий. Предназначен для гидроксилсодержащих акриловых смол и полиэфирных полиолов, когда требуется высокая стойкость покрытия при наружной эксплуатации.
Отличная атмосферостойкость, сохранение цвета и блеска.
Хорошая химическая и механическая стойкость.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	Внешний вид
	Прозрачная жидкость от бесцветной до бледно-жёлтой

	Цветность, APHA / Pt-Co
	≤40

	Массовая доля нелетучих веществ
	74-76%

	Содержание NCO-групп
	16,0-17,0%

	Вязкость при 25 °C
	50-150 мПа·с

	Плотность при 25 °C
	1,05 ± 0,02 г/см³

	Свободный мономер HDI
	≤0,2%

	Эквивалентная масса по NCO
	Около 256 г/экв.

	Температура вспышки
	Около 46 °C

	Растворитель
	н-Бутилацетат (BA)




	Растворимость в воде
	Не растворяется; реагирует с водой


СОВМЕСТИМОСТЬ И РАЗБАВЛЕНИЕ
	Параметр
	Требование
	Примечание

	Совместимые связующие
	Гидроксилсодержащие акриловые смолы
	Полиэфирные полиолы и подходящие гидроксилсодержащие смолы

	Совместимые растворители
	BA / EA / PMA / MEK / MIBK
	Ксилол / толуол / Solvent Naphtha 100

	Требования к растворителю
	Сухие растворители для ПУ; вода ≤0,05%
	Не применять спирты, амины и материалы с активным водородом


ДАННЫЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И РЕЦЕПТУРЕ
	Основа расчёта смеси
	Стехиометрическое соотношение NCO/OH

	Рекомендуемое соотношение NCO/OH
	1,0-1,1 : 1

	Дозировка отвердителя
	Рассчитывается по гидроксильному числу смолы и содержанию NCO в APuH

	Способ введения
	Добавить APuH в базовый компонент и тщательно перемешать

	Разбавление
	При необходимости использовать совместимый сухой растворитель для ПУ


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
	Категория
	Условие
	Значение

	Хранение
	Рекомендуемая температура
	0-30 °C

	Срок хранения
	В оригинальной герметично закрытой таре
	12 месяцев


ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
APuH чувствителен к влаге и реагирует с водой, спиртами, аминами и другими соединениями с активным водородом. Содержит изоцианаты. Не вдыхать пары и аэрозоль; избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать подходящие средства индивидуальной защиты и обеспечить достаточную вентиляцию.
Хранить тару плотно закрытой в прохладном сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла и воспламенения. Перед применением ознакомиться с паспортом безопасности (SDS).
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