JINLANG CHEMICAL
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
APuT 01
2К алифатическое акрил-полиуретановое финишное покрытие для наружной атмосферостойкой защиты
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
—
	Тип продукта
	2К акрил-полиуретан

	Соотношение смешивания
	4:1

	Сухой остаток по объему
	45

	VOC
	≤420 г/л

	Цвет
	Стандартный / RAL по запросу

	Глянец
	Глянец ≥80 GU при 60°

	Рекомендуемая DFT
	30-50 мкм

	Теоретический расход
	15 / 9 м²/л

	Жизнеспособность смеси
	>3 ч

	Срок хранения
	12 месяцев



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
—
Jinlang AcUrShld D212 - двухкомпонентное алифатическое акрил-полиуретановое финишное покрытие для наружных стальных систем. Обеспечивает хороший глянец, стабильность цвета и атмосферостойкость.
◆ Атмосферостойкость
◆ Хорошее сохранение глянца
◆ Хорошая стабильность цвета
◆ Долговечный наружный глянец
ДАННЫЕ ПРОДУКТА
—
	Соотношение смешивания
	4:1

	Сухой остаток по объему
	45

	VOC
	≤420 г/л

	Цвет
	Стандартный / RAL по запросу

	Глянец
	Глянец ≥80 GU при 60°

	Рекомендуемая DFT
	30-50 мкм

	Расчетная WFT
	67-111 мкм

	Теоретический расход
	15 / 9 м²/л

	Твердость
	≥HB

	Ударопрочность
	50

	Адгезия
	≤Класс 1

	Гибкость
	1

	Жизнеспособность смеси
	>3 ч

	Степень перетира
	≤25

	Размер упаковки
	4 л / 20 л; 2К продукты поставляются комплектами A+B

	Срок хранения
	12 месяцев







ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
—
Наружное акрил-полиуретановое финишное покрытие: наносить на чистый, сухой, отвержденный и совместимый эпоксидный или полиуретановый грунт / промежуточное покрытие.
Удалить масло, соли, пыль и меление.
Старые или глянцевые поверхности следует зашлифовать; поврежденные участки необходимо отремонтировать согласно системе покрытия.
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ
—
	Разбавитель
	AcrThi 10

	Типичное разбавление
	10-20%

	Методы нанесения
	Преимущественно распыление

	Температура нанесения
	5-35°C

	Относительная влажность
	<85%

	Срок хранения
	12 месяцев



СУШКА И ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ
—
	Высыхание на отлип
	≤0,5 ч

	Полное высыхание
	8-24 ч, зависит от продукта

	Полное отверждение
	7 дней



ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
—
Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз. Обеспечить достаточную вентиляцию во время нанесения.
Беречь от источников тепла, искр и открытого пламени.
Только для профессионального промышленного применения.
Тщательно смешать компонент A и компонент B перед применением.
Наносить в пределах времени жизнеспособности смеси.
Наносить поверх совместимого грунта. AcUrShld D212 является финишным покрытием и не подходит в качестве грунта.
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