JINLANG CHEMICAL
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
APuT 02(2)
2К алифатическое акрил-полиуретановое финишное покрытие для наружной атмосферостойкой защиты
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
—
	Тип продукта
	2К акрил-полиуретан

	Соотношение смешивания
	5:1

	Сухой остаток по объему
	45

	VOC
	≤420 г/л

	Цвет
	Стандартный / RAL по запросу

	Глянец
	Глянец ≥80 GU при 60°

	Рекомендуемая DFT
	30-50 мкм

	Теоретический расход
	15 / 9 м²/л

	Жизнеспособность смеси
	>3 ч

	Срок хранения
	12 месяцев



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
—
Jinlang AcUrShld D213 - двухкомпонентное премиальное акрил-полиуретановое финишное покрытие для требовательных наружных систем. Обеспечивает высокую атмосферостойкость, сохранение глянца и стабильность цвета.
◆ Повышенная атмосферостойкость
◆ Высокое сохранение глянца
◆ Отличная стабильность цвета
◆ Премиальный наружный глянец
ДАННЫЕ ПРОДУКТА
—
	Соотношение смешивания
	5:1

	Сухой остаток по объему
	45

	VOC
	≤420 г/л

	Цвет
	Стандартный / RAL по запросу

	Глянец
	Глянец ≥80 GU при 60°

	Рекомендуемая DFT
	30-50 мкм

	Расчетная WFT
	67-111 мкм

	Теоретический расход
	15 / 9 м²/л

	Твердость
	≥H

	Ударопрочность
	≥50

	Адгезия
	≤Класс 1

	Гибкость
	≤1

	Жизнеспособность смеси
	>3 ч

	Размер упаковки
	4 л / 20 л; 2К продукты поставляются комплектами A+B

	Срок хранения
	12 месяцев






ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
—
Премиальное атмосферостойкое полиуретановое финишное покрытие: наносить на чистый, сухой, отвержденный и совместимый эпоксидный / полиуретановый грунт или промежуточную систему.
Старые, мелящие или глянцевые поверхности необходимо зашлифовать.
Ржавые или поврежденные участки сначала необходимо восстановить подходящим грунтом.
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ
—
	Разбавитель
	AcrThi 10

	Типичное разбавление
	10-20%

	Методы нанесения
	Преимущественно распыление

	Температура нанесения
	5-35°C

	Относительная влажность
	<85%

	Срок хранения
	12 месяцев



СУШКА И ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ
—
	Высыхание на отлип
	≤0,5 ч

	Полное высыхание
	8-24 ч, зависит от продукта

	Полное отверждение
	7 дней



ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
—
Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз. Обеспечить достаточную вентиляцию во время нанесения.
Беречь от источников тепла, искр и открытого пламени.
Только для профессионального промышленного применения.
Тщательно смешать компонент A и компонент B перед применением.
Наносить в пределах времени жизнеспособности смеси.
Наносить поверх совместимого грунта. AcUrShld D213 является финишным покрытием и не подходит в качестве грунта.
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