ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
AT 01
Однокомпонентная алкидная финишная эмаль для наружных работ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Тип продукта
	Однокомпонентная алкидная эмаль

	Объёмная доля нелетучих веществ
	40%

	Содержание ЛОС
	≤420 г/л

	Цвет
	Стандартные цвета / цвета RAL по запросу

	Блеск
	Глянцевый, ≥80 GU при угле 60°

	Рекомендуемая толщина сухой плёнки
	50-60 мкм

	Теоретический расход
	8,0 / 6,7 м²/л

	Срок хранения
	12 месяцев


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
AT 01 - однокомпонентная модифицированная алкидная финишная эмаль для металлических конструкций общего назначения. Образует экономичное декоративно-защитное глянцевое покрытие при нанесении на подходящий грунт.
 Простое нанесение.
 Хорошая адгезия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	Объёмная доля нелетучих веществ
	40%

	Содержание ЛОС
	≤420 г/л

	Цвет
	Стандартные цвета / цвета RAL по запросу

	Блеск
	Глянцевый, ≥80 GU при угле 60°

	Рекомендуемая толщина сухой плёнки
	50-60 мкм

	Расчётная толщина мокрой плёнки
	125-150 мкм

	Теоретический расход
	8,0 / 6,7 м²/л

	Твёрдость
	≥B

	Ударная прочность
	≥40 см

	Адгезия
	≤1 балла

	Эластичность при изгибе
	≤2 мм

	Степень перетира
	≤50 мкм

	Фасовка
	4 л / 20 л / 200 л

	Срок хранения
	12 месяцев




ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 Наносить на чистый, сухой и прочный алкидный грунт либо на совместимое старое покрытие.
 При нанесении непосредственно на сталь требуется подготовка поверхности не ниже степени St 3.
 Удалить масло, соли, пыль, рыхлую ржавчину, окалину и непрочно держащееся старое покрытие.
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ
	Разбавитель
	Алкидный разбавитель

	Обычная степень разбавления
	10-20%

	Способы нанесения
	Кисть / валик / распыление

	Температура нанесения
	10-30 °C

	Относительная влажность
	≤80%

	Срок хранения
	12 месяцев


ВЫСЫХАНИЕ И МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА
	Высыхание до отлипа
	≤2 часов

	Полное высыхание
	8-24 часа, в зависимости от продукта и условий

	Полное отверждение
	7 суток


ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз. Во время нанесения обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого огня. Продукт предназначен для общепромышленного применения.
AT 01 | Техническое описание




