ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AT 01

Однокомпонентная алкидная финишная эмаль для наружных работ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип продукта | Однокомпонентная алкидная эмаль |
| --- | --- |
| Объёмная доля нелетучих веществ | 40% |
| Содержание ЛОС | ≤420 г/л |
| Цвет | Стандартные цвета / цвета RAL по запросу |
| Блеск | Глянцевый, ≥80 GU при угле 60° |
| Рекомендуемая толщина сухой плёнки | 50-60 мкм |
| Теоретический расход | 8,0 / 6,7 м²/л |
| Срок хранения | 12 месяцев |

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

AT 01 - однокомпонентная модифицированная алкидная финишная эмаль для металлических конструкций общего назначения. Образует экономичное декоративно-защитное глянцевое покрытие при нанесении на подходящий грунт.

Простое нанесение.

Хорошая адгезия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Объёмная доля нелетучих веществ | 40% |
| --- | --- |
| Содержание ЛОС | ≤420 г/л |
| Цвет | Стандартные цвета / цвета RAL по запросу |
| Блеск | Глянцевый, ≥80 GU при угле 60° |
| Рекомендуемая толщина сухой плёнки | 50-60 мкм |
| Расчётная толщина мокрой плёнки | 125-150 мкм |
| Теоретический расход | 8,0 / 6,7 м²/л |
| Твёрдость | ≥B |
| Ударная прочность | ≥40 см |
| Адгезия | ≤1 балла |
| Эластичность при изгибе | ≤2 мм |
| Степень перетира | ≤50 мкм |
| Фасовка | 4 л / 20 л / 200 л |
| Срок хранения | 12 месяцев |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносить на чистый, сухой и прочный алкидный грунт либо на совместимое старое покрытие.

При нанесении непосредственно на сталь требуется подготовка поверхности не ниже степени St 3.

Удалить масло, соли, пыль, рыхлую ржавчину, окалину и непрочно держащееся старое покрытие.

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Разбавитель | Алкидный разбавитель |
| --- | --- |
| Обычная степень разбавления | 10-20% |
| Способы нанесения | Кисть / валик / распыление |
| Температура нанесения | 10-30 °C |
| Относительная влажность | ≤80% |
| Срок хранения | 12 месяцев |

ВЫСЫХАНИЕ И МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА

| Высыхание до отлипа | ≤2 часов |
| --- | --- |
| Полное высыхание | 8-24 часа, в зависимости от продукта и условий |
| Полное отверждение | 7 суток |

ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз. Во время нанесения обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого огня. Продукт предназначен для общепромышленного применения.