JINLANG CHEMICAL
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
EpoMor D25
2К эпоксидное промежуточное покрытие для антикоррозионных систем
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
—
	Тип продукта
	2К эпоксид

	Соотношение смешивания
	9:1

	Сухой остаток по объему
	70

	VOC
	≤420 г/л

	Цвет
	Стандартный

	Рекомендуемая DFT
	60-100 мкм

	Теоретический расход
	11,7 / 7 м²/л

	Жизнеспособность смеси
	>3 ч

	Срок хранения
	12 месяцев



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
—
Jinlang EpoMor D25 - двухкомпонентное эпоксидное промежуточное покрытие MIO. Предназначено для увеличения толщины пленки, барьерной защиты и адгезии между слоями.
◆ Барьерная защита MIO
◆ Увеличивает толщину системы
◆ Хорошая межслойная адгезия
ДАННЫЕ ПРОДУКТА
—
	Соотношение смешивания
	9:1

	Сухой остаток по объему
	70

	VOC
	≤420 г/л

	Цвет
	Стандартный

	Рекомендуемая DFT
	60-100 мкм

	Расчетная WFT
	86-143 мкм

	Теоретический расход
	11,7 / 7 м²/л

	Твердость
	≥H

	Ударопрочность
	≥30

	Адгезия
	≤Класс 1

	Гибкость
	2

	Жизнеспособность смеси
	>3 ч

	Степень перетира
	≤50

	Размер упаковки
	4 л / 20 л; 2К продукты поставляются комплектами A+B

	Срок хранения
	12 месяцев



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
—
Эпоксидное промежуточное покрытие MIO: наносить поверх указанного эпоксидного или цинк-наполненного грунта.
Предыдущий слой должен быть чистым, сухим, отвержденным и находиться в интервале перекрытия.
Старые или перекрытые поверхности необходимо зашлифовать; поврежденные участки следует локально очистить абразивоструйным способом и загрунтовать.
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ
—
	Разбавитель
	EpoThi 10

	Типичное разбавление
	10-15%

	Методы нанесения
	Безвоздушное распыление / обычное распыление

	Температура нанесения
	5-35°C

	Относительная влажность
	<85%

	Срок хранения
	12 месяцев



СУШКА И ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ
—
	Высыхание на отлип
	≤3 ч

	Полное высыхание
	8-24 ч, зависит от продукта

	Полное отверждение
	7 дней



ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
—
Эпоксидные пленки могут мелеть при длительном воздействии УФ. Если требуется сохранение цвета и глянца, используйте подходящее финишное покрытие.
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