ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

EpoMor D25

2К эпоксидное промежуточное покрытие для антикоррозионных систем

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

—

| Тип продукта | 2К эпоксид |
| --- | --- |
| Соотношение смешивания | 9:1 |
| Сухой остаток по объему | 70 |
| VOC | ≤420 г/л |
| Цвет | Стандартный |
| Рекомендуемая DFT | 60-100 мкм |
| Теоретический расход | 11,7 / 7 м²/л |
| Жизнеспособность смеси | >3 ч |
| Срок хранения | 12 месяцев |

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

—

Jinlang EpoMor D25 - двухкомпонентное эпоксидное промежуточное покрытие MIO. Предназначено для увеличения толщины пленки, барьерной защиты и адгезии между слоями.

◆ Барьерная защита MIO

◆ Увеличивает толщину системы

◆ Хорошая межслойная адгезия

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

—

| Соотношение смешивания | 9:1 |
| --- | --- |
| Сухой остаток по объему | 70 |
| VOC | ≤420 г/л |
| Цвет | Стандартный |
| Рекомендуемая DFT | 60-100 мкм |
| Расчетная WFT | 86-143 мкм |
| Теоретический расход | 11,7 / 7 м²/л |
| Твердость | ≥H |
| Ударопрочность | ≥30 |
| Адгезия | ≤Класс 1 |
| Гибкость | 2 |
| Жизнеспособность смеси | >3 ч |
| Степень перетира | ≤50 |
| Размер упаковки | 4 л / 20 л; 2К продукты поставляются комплектами A+B |
| Срок хранения | 12 месяцев |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

—

Эпоксидное промежуточное покрытие MIO: наносить поверх указанного эпоксидного или цинк-наполненного грунта.

Предыдущий слой должен быть чистым, сухим, отвержденным и находиться в интервале перекрытия.

Старые или перекрытые поверхности необходимо зашлифовать; поврежденные участки следует локально очистить абразивоструйным способом и загрунтовать.

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ

—

| Разбавитель | EpoThi 10 |
| --- | --- |
| Типичное разбавление | 10-15% |
| Методы нанесения | Безвоздушное распыление / обычное распыление |
| Температура нанесения | 5-35°C |
| Относительная влажность | <85% |
| Срок хранения | 12 месяцев |

СУШКА И ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ

—

| Высыхание на отлип | ≤3 ч |
| --- | --- |
| Полное высыхание | 8-24 ч, зависит от продукта |
| Полное отверждение | 7 дней |

ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

—

Эпоксидные пленки могут мелеть при длительном воздействии УФ. Если требуется сохранение цвета и глянца, используйте подходящее финишное покрытие.