JINLANG CHEMICAL
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
EpoPri D22
2К эпоксидный антикоррозионный грунт для защиты стали
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
—
	Тип продукта
	2К эпоксид

	Соотношение смешивания
	9:1

	Сухой остаток по объему
	60

	VOC
	≤420 г/л

	Цвет
	Стандартный

	Рекомендуемая DFT
	50-80 мкм

	Теоретический расход
	12 / 7,5 м²/л

	Жизнеспособность смеси
	>3 ч

	Срок хранения
	6 месяцев



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
—
Jinlang EpoPri D22 - двухкомпонентный эпоксидный грунт, допускающий нанесение на поверхности с ограниченной подготовкой, для ремонтной окраски стальных конструкций. Обеспечивает барьерную защиту с высоким сухим остатком там, где идеальная подготовка поверхности затруднена.
◆ Допускает нанесение на поверхность с ограниченной подготовкой
◆ Высокий сухой остаток
◆ Подходит для ремонтных работ
ДАННЫЕ ПРОДУКТА
—
	Соотношение смешивания
	9:1

	Сухой остаток по объему
	60

	VOC
	≤420 г/л

	Цвет
	Стандартный

	Рекомендуемая DFT
	50-80 мкм

	Расчетная WFT
	83-133 мкм

	Теоретический расход
	12 / 7,5 м²/л

	Твердость
	≥H

	Ударопрочность
	≥40

	Адгезия
	≤Класс 1

	Гибкость
	≤2

	Жизнеспособность смеси
	>3 ч

	Размер упаковки
	4 л / 20 л; 2К продукты поставляются комплектами A+B

	Срок хранения
	6 месяцев



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
—
Эпоксидный грунт, допускающий ограниченную подготовку поверхности, на голой стали: для новой стали - абразивоструйная очистка до Sa2½ с профилем 40-75 мкм.
Для ремонтных работ - минимум механическая очистка инструментом до St3 с удалением рыхлой ржавчины, слабого старого покрытия, масла и солей.
Допуск к ограниченной подготовке поверхности не означает отсутствие подготовки поверхности.
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ
—
	Разбавитель
	EpoThi 10

	Типичное разбавление
	10-15%

	Методы нанесения
	Безвоздушное распыление / обычное распыление / кисть

	Температура нанесения
	5-35°C

	Относительная влажность
	<85%

	Срок хранения
	6 месяцев



СУШКА И ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ
—
	Высыхание на отлип
	≤3 ч

	Полное высыхание
	8-24 ч, зависит от продукта

	Полное отверждение
	7 дней



ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
—
Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз. Обеспечить достаточную вентиляцию во время нанесения.
Беречь от источников тепла, искр и открытого пламени.
Только для профессионального промышленного применения.
Тщательно смешать компонент A и компонент B перед применением.
Наносить в пределах времени жизнеспособности смеси.
Эпоксидные пленки могут мелеть при длительном воздействии УФ. Если требуется сохранение цвета и глянца, используйте подходящее финишное покрытие.
Foshan Jinlang Chemical Polymer Materials Co., LTD
Март 2021, V1.5




