ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

EpoPri D22

2К эпоксидный антикоррозионный грунт для защиты стали

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

—

| Тип продукта | 2К эпоксид |
| --- | --- |
| Соотношение смешивания | 9:1 |
| Сухой остаток по объему | 60 |
| VOC | ≤420 г/л |
| Цвет | Стандартный |
| Рекомендуемая DFT | 50-80 мкм |
| Теоретический расход | 12 / 7,5 м²/л |
| Жизнеспособность смеси | >3 ч |
| Срок хранения | 6 месяцев |

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

—

Jinlang EpoPri D22 - двухкомпонентный эпоксидный грунт, допускающий нанесение на поверхности с ограниченной подготовкой, для ремонтной окраски стальных конструкций. Обеспечивает барьерную защиту с высоким сухим остатком там, где идеальная подготовка поверхности затруднена.

◆ Допускает нанесение на поверхность с ограниченной подготовкой

◆ Высокий сухой остаток

◆ Подходит для ремонтных работ

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

—

| Соотношение смешивания | 9:1 |
| --- | --- |
| Сухой остаток по объему | 60 |
| VOC | ≤420 г/л |
| Цвет | Стандартный |
| Рекомендуемая DFT | 50-80 мкм |
| Расчетная WFT | 83-133 мкм |
| Теоретический расход | 12 / 7,5 м²/л |
| Твердость | ≥H |
| Ударопрочность | ≥40 |
| Адгезия | ≤Класс 1 |
| Гибкость | ≤2 |
| Жизнеспособность смеси | >3 ч |
| Размер упаковки | 4 л / 20 л; 2К продукты поставляются комплектами A+B |
| Срок хранения | 6 месяцев |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

—

Эпоксидный грунт, допускающий ограниченную подготовку поверхности, на голой стали: для новой стали - абразивоструйная очистка до Sa2½ с профилем 40-75 мкм.

Для ремонтных работ - минимум механическая очистка инструментом до St3 с удалением рыхлой ржавчины, слабого старого покрытия, масла и солей.

Допуск к ограниченной подготовке поверхности не означает отсутствие подготовки поверхности.

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ

—

| Разбавитель | EpoThi 10 |
| --- | --- |
| Типичное разбавление | 10-15% |
| Методы нанесения | Безвоздушное распыление / обычное распыление / кисть |
| Температура нанесения | 5-35°C |
| Относительная влажность | <85% |
| Срок хранения | 6 месяцев |

СУШКА И ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ

—

| Высыхание на отлип | ≤3 ч |
| --- | --- |
| Полное высыхание | 8-24 ч, зависит от продукта |
| Полное отверждение | 7 дней |

ОБРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

—

Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз. Обеспечить достаточную вентиляцию во время нанесения.

Беречь от источников тепла, искр и открытого пламени.

Только для профессионального промышленного применения.

Тщательно смешать компонент A и компонент B перед применением.

Наносить в пределах времени жизнеспособности смеси.

Эпоксидные пленки могут мелеть при длительном воздействии УФ. Если требуется сохранение цвета и глянца, используйте подходящее финишное покрытие.